ООО «Завод полиуретановых изделий»

Технический лист №1

222210, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Усяжский с/с, вблизи д. Избицкое, 21, УНП 693306177, Тел. +375 44 537-20-20, info@zpi.by

Блоки теплоизоляционные из пенополиизоцианурата

Произведены в соответствии с ТУ 22.21.41-001-77019843-2025

Описание продукта:

Блоки теплоизоляционные ПИР, а также продукция, произведенная путем обработки данного материала, обладают мелкоячеистой структурой, наполненных газом, в совокупности обеспечивая пониженную теплопроводность. Материал по химическому строению относится к ПИР пенам. Основное назначение ПИР блоков, это материал для вырезания из него сегментов различной формы, плит, в том числе разноуклонных, полуцилиндров. Изделия, вырезанные из данного продукта, обладают сроком эксплуатации порядка 50 лет в границах рабочих температур от -200 до + 130.

Область применения:

Материал изделия предназначен для применения в качестве тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, резервуаров, оборудования, используется в тепловой и криогенной изоляции газпроводов, нефтепроводов и других видов трубопроводов, надземной, подземной канальной и бесканальной прокладок, работающих в том числе в условиях низких температур.

Геометрические параметры:

| Сорт | Толщина, H, мм | Ширина, W, мм | Длина, L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-900 (шаг 50) | 500-1300 (шаг 50) | 900-1300 (шаг 50) |
| 2* | 100-900 (шаг 50) | 500-1300 (шаг 50) | 900-1300 (шаг 50) |
| Примечание: * - незначительные приповерхностные дефекты, разводы, разнотон пены в объёме |  |  |  |

Характеристики продукции:

| Наименование показателя | Нормативное значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Количество закрытых ячеек, %, не менее | 90* | ASTM D6226 процедура 2 |
| Водопоглощение, % по объёму, не более | 5 | ASTM D2842 процедура В |
| Паропроницаемость, г/(м2*ч), при температуре 23 °С и относительно влажности 50 %, не более | 0,8 | ГОСТ 25898 |
| Содержание хлоридов, мг/кг, не более | 60 | ГОСТ 32302 |
| Водородный показатель (pH) | От 5,5 до 7 | ГОСТ 32302 |
| Предел прочности на сжатие, кПа, во всех направлениях, не менее: при +23 °С при -165 °С | 200* 280 | ГОСТ EN 826 |
| Коэффициент линейного теплового расширения, м/(м*К), не более: при +23 °С при -165 °С | макс. 70х10-6 макс. 50х10-6 | ГОСТ EN 13471 |
| Предел прочности на растяжение, кПа, во всех направлениях, не менее: при +23 °С при -165 °С | 320 265 | ГОСТ EN 1607 |
| Модуль Е (модуль упругости на растяжение) при - 165 °С, МПа, во всех направлениях, не более | 16 | ГОСТ EN 1607 |
| Коэффициент Пуассона при -165 °С | 0,4 | ГОСТ 25.601 |
| Плотность, кг/м³ | 40-50* | ГОСТ EN 1602 |
| Теплопроводность, Вт/мК, не более, при температуре: 100 °С 50 °С 10 °С 0 °С -50 °С -100 °С -150 °С -170 °С | 0,038 0,033 0,025 0,029 0,026 0,022 0,017 0,016 | ГОСТ 31911 |
| Воспламеняемость | Индекс распространения пламени <25 | ГОСТ 12.1.044 |
| Температура применения, °С | От минус 200 до плюс 130 |  |
| Максимальная температура применения, °С | 130* | ГОСТ EN 14707 |
| Группа горючести | Г1* | ГОСТ 30244-94 |
| Примечание: * - по согласованию с Потребителем возможно изготовление изделий с другими значениями |  |  |

Условия транспортировки:

Блоки ПИР транспортируются в крытых транспортных средствах, на поддоне, в заводской упаковке или без нее по согласованию с покупателем.

Условия хранения:

Блоки ПИР должны храниться в сухом закрытом помещении, защищенном от атмосферных и механических воздействий.